产品规格书

产品名称：        锂离子电池

产品型号： HTCN26650-4500mAh-3.6V

制    订:         周 会

审    核:         李 涛

批    准:

| 海特电子集团 公司总部 地址：山东省枣庄市高新区泰国工业园复元五路 全国免费服务电话：400-812-5699 电话 ：+86-632-5296888 传真：+86-632-5292918 邮编：277800 E-MAIL: Market@heter.biz | 深圳分公司 地址：深圳市南山区深南大道南山软件园大厦西塔楼1801 电话：+86-755-28891995 传真：+86-755-28892486 邮编：518129 网址：www.heter.biz |
| --- | --- |

目 录

1. 适用范围	3

2. 型号	3

3. 外观及尺寸	3

4. 主要技术参数	3

5. 性能曲线	4

6. 安全性能	5

7. 环境适应性能	6

8. 标准测试环境	6

9. 储存及其它事项	6

10. 电池使用操作注意事项	6

# 1. 适用范围

本产品规格书描述了海特电子集团有限公司（以下简称海特电子）生产的锂离子电池产品性能指标。

# 2. 型号

HTCN26650-4500mAh-3.6V

# 3. 外观及尺寸

| 项目 | 尺寸(mm) |
| --- | --- |
| 直径（Ф） | 26.2±0.1 |
| 高度（H） | 65.6±0.4 |

# 4. 主要技术参数

| 序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标称容量 | 4500mAh | 0.5C，（本型号1C电流值为4500mA） |
| 2 | 容量范围 | 4450~4650mAh | 0.5C |
| 3 | 标称电压 | 3.6 V |  |
| 4 | 交流内阻 | ≤30mΩ | 加PTC型 |
| 5 | 充电 条件 | 截止电压 | 4.2±0.05V | 以0.5C恒流充电至4.2V，恒压充电至电流降至0.01C截止 |
|  |  | 截止电流 | 0.01C |  |
| 6 | 放电截至电压 | 2.75V |  |
| 7 | 循环性能 | 500次 | 1C充电/1C放电，容量保持率≥70%，100%DOD |
| 8 | 最大持续放电电流 | 13A |  |
| 9 | 脉冲放电电流 | 15A，5s |  |
| 10 | 工作温度 | 充电：0°C ~ 55°C；放电：-20°C ~ 60°C |  |
| 11 | 储存温度 | -20°C ~ 45°C |  |
| 12 | 电池重量 | 92 g (约) |  |

# 5. 性能曲线

# 6.安全性能

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过充性能 | 电池标准充电后，测量电池的初始状态，电池状态正常时，以3C电流充电至10.0V，然后转恒压充电至截至电流0.01C时终止。观察电池的外观变化。 | 不起火、不爆炸 |
| 2 | 过放性能 | 电池标准充电后，测量电池初始状态，电池状态正常时，以0.5C进行放电至0 V。观察电池外观变化。 | 不起火、不爆炸 |
| 3 | 外部短路 | 电池标准充电后，测量电池的初始状态，置于防爆罩中直接短路其正负极（线路总电阻不大于50mΩ），当电池温度下降到比峰值温度低约10℃时试验结束。观察电池的温度及外观变化。 | 不起火、不爆炸 |
| 4 | 热滥用 | 测量电池的初始状态，电池标准充电后，放置于烘箱中，温度以（5±2℃）/min的速率升至130±2℃并保温30min。观察电池外观变化。 | 不起火、不爆炸 |
| 5 | 跌落 | 测试电池的初始容量，标准充电后，测量电池的初始状态，将试验电池由高度(最低点高度)为1m的位置垂直、水平方向自由跌落到水泥地面上，要求跌落2次。 | 不起火、不爆炸 |
| 6 | 重物冲击 | 将一直径为15.8mm的钢棒放置于满电的电池中部；然后将重量为10Kg的铁锤从1.0m高处自由落体到电池上部。 | 不起火、不爆炸 |
| 7 | 挤压测试 | 电芯放在挤压设备的两个挤压表面之间，圆柱电芯轴平行于挤压面，逐渐增加压力至13kN，保持压力1min。 | 不起火、不爆炸 |

# 7.环境适应性能

| 序号 | 项目 | 测试方法 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热循环 | 电池标准充电后,在环境温度为75±2℃的条件下开路放置48h，后在-20℃条件下开路放置6h，后在室温条件下开路放置24h。观察电池外观变化。 | 不漏液、不冒烟、不起火、不爆炸 |
| 2 | 恒定湿热 | 电池标准充电后，置于温度为40℃±5℃，相对湿度为95％的恒温恒湿箱中，搁置48h后，取出电池搁置2h。观察电池外观变化。然后以0.5C放电至2.75V，测量电池最终容量。 | 搁置后容量>90%标称容量、电池外观无明显变形、无腐蚀、不冒烟、不爆炸 |
| 3 | 振动环境 | 电池标准充电后，测量电池初始状态，安装在振动台面上，按下面的振动频率和对应的振幅调整好试验设备,X、Y、Z三个方向每个方向上从10Hz～55Hz循环扫频振动30min，扫频速率为1oct/min： A)振动频率：10Hz～30Hz 位移幅值（单振幅）：0.38mm B)振动频率：30Hz～55Hz 位移幅值（单振幅）：0.19mm。 扫频结束后测电池最终状态，观察电池外观变化 。 | 剩余容量≥90％标称容量、电压衰减 ≤0.5％、电池内阻增大率≤20％，电池外观无明显损伤、不漏液、不冒烟、不爆炸 |
| 4 | 常温荷电保持能力 | 测量电池的初始状态和初始容量，电池标准充电后，开路放置30天，测量电池最终状态；以0.5 C放电至2.75V，测量电池的剩余容量；电池再经标准充电后，以0.5C放电至2.75V，测量电池的恢复容量；可循环三次，当有一次达到标准，即达到标准要求。 | 剩余容量≥90％初始容量 恢复容量≥95%初始容量 内阻增加率≤30％ |

# 8. 标准测试环境

除非特别说明，本规格书中所有测试均在以下环境条件下进行：

温度：25±2℃

湿度：（65±20）﹪RH

# 9. 储存及其它事项

9.1长期储存

长期储存的电池（超过3个月）须置于干燥、凉爽处，储存环境要求如8，储存电压为3.8 ~3.95 V。应每三个月对电池进行一次充放电循环。

9.2 其它事项

本规格书中未提及的事项，须经双方协商确定。

# 10. 电池使用操作注意事项

为防止电池可能发生泄漏、发热等意外，请注意以下预防措施：

- 严禁将电池浸入海水或水中，保存不用时，应放置于阴凉干燥的环境中。

- 严禁将电池在高温下使用或放置，如火、加热器等，否则可能会引起电池过热、起火或功能失效、寿命减短。

- 严禁颠倒正负极使用电池。

- 严禁将电池正负端直接插入电源插座。

- 严禁短路电池，它会导致电池严重损坏。

- 严禁将电池与金属，如发夹、项链等一起运输或贮存。

- 严禁敲击、抛掷、踩踏、坠落、冲击电池等。

- 严禁直接焊接电池和用钉子或其它利器刺穿电池。

- 严禁在强静电和强磁场的地方使用，否则易破坏电池安全保护装置,带来不安全的隐患。

- 充电时请选用锂离子电池专用充电装置。

- 如果电池发生泄露,电解液进入眼睛，请不要揉擦，应用清水冲洗眼睛，并立即送医治疗，否则会伤害眼睛。

- 如果电池发出异味、发热、变色、变形或使用、贮存、充电过程中出现任何异常,立即停止充电或停止使用，并将其从装置中移出或隔离。

- 如果电极弄脏，使用前应用干布抹净，否则可能会导致接触不良功能失效。

- 废弃的电池应用绝缘纸包住电极。

备注

以上标准中的一些术语的定义：

- 标准充电：在环境温度25℃±2℃的条件下，以0.5C充电，当电池端电压达到充电限制电压4.2V时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.01C后停止充电。

- 初始状态：电池的初始电压、内阻及外形尺寸。

- 最终状态：电池的最终电压、内阻及外形尺寸。

- 剩余容量：电池经过特定的检测程序后的首次放电容量。

- 标准循环：电池以1C充电后，搁置半小时，以1C放电至2.75 V。

- 恢复容量：电池经过特定的检测程序后，通过反复充放电使状态恢复后的放电容量。

- 用于上述测试的电池必须是出厂60天内的电池，超过此存储期限测试的性能，部分电性能可能与上述参数不符（比如：电池出厂后6个月，其放电容量可能小于标明的最小容量）。